# 基于 MFCC 的素混凝土劈裂抗拉损伤声发射信号特征分析

摘要： 混凝土的拉伸性能是影响结构开裂与耐久性的关键因素，巴西劈裂试验是间接评价混凝土抗拉强度的常用手段。为探究素混凝土在劈裂抗拉作用下损伤演化过程中的声发射特征，本文对 C60 素混凝土圆盘试件进行巴西劈裂试验，同步采集加载全过程的声发射全波形信号，引入梅尔频率倒谱系数（MFCC）进行信号特征提取与分析。研究表明 MFCC 特征能够有效表征混凝土劈裂损伤的声发射信号差异。与传统振铃计数、能量等时域参数相比， MFCC 从频谱包络层面刻画了拉伸裂纹萌生与贯通的过程，其参数波动与荷载-位移曲线具有良好的一致性。在临近峰值荷载时， MFCC 呈现明显的周期性剧烈波动，可作为试件失稳破坏的前兆特征。本文为声发射技术在混凝土拉伸损伤监测中的应用提供了一种基于全波形频谱分析的新途径。

关键词： 混凝土；巴西劈裂；声发射；梅尔频率倒谱系数；损伤监测；拉伸破坏

# 1.  引言

混凝土材料抗压强度高而抗拉强度低，其拉伸性能往往决定着结构裂缝的产生与发展。在实际工程中，直接测定混凝土的抗拉强度较为困难，巴西劈裂试验因其试件制备简单、操作方便，被广泛用于间接评价混凝土的拉伸性能。在劈裂荷载作用下，圆盘试件沿加载直径方向产生均匀的横向拉应力，当拉应力超过混凝土的抗拉强度时，试件发生拉伸破坏。声发射技术能够实时捕捉材料内部微裂纹萌生与扩展过程中释放的弹性波，已被广泛应用于混凝土损伤监测。大量研究表明，混凝土断裂过程中始终伴有声发射信号的产生。然而混凝土材料的不均匀性导致声发射信号呈现显著的随机性和非平稳性，如何从复杂的声发射信号中有效提取损伤特征，仍是该领域的研究重难点。

混凝土材料的局部变形或损伤会产生声发射信号，传感器捕获这些应力波信号并将其转换为电信号，随后通过分析信号的特征参数和波形，可以评估材料的损伤程度。Nuhamin E.D 等对比直接拉伸、摩擦与巴西劈裂试验下的声发射信号，研究劈裂断裂过程中主频变化规律，证实了RA-AF分析与SiGMA矩张量在判别拉伸和剪切裂纹的有效性；吴青云等研究混凝土梁在三点弯曲加载下的声发射信号，结合峰值频率与信号响应将加载过程划分为4个阶段，证明了其用于损伤预警的可行性；孔繁强通过分析钢筋混凝土梁在性能退化过程中声发射信号的变化，实现对结构内部钢筋损伤和宏观裂缝扩展的评估；王强等通过声发射技术揭示普通及纤维混凝土在不同高温受压破坏下的损伤演化机制，利用信号定量分析证实纤维对高温初始损伤的抑制作用；唐茂刚等开展不同养护龄期下堆石混凝土的劈裂抗拉试验，发现声发射累计振铃计数与能量在失稳阶段发生显著突变，且高幅值事件在空间和数量上与块石破坏相互对应；覃源等将声发射技术与DIC技术相结合，通过内部微裂纹与表面全场应变的同步记录，划分了纤维混凝土单轴受压的断裂阶段并建立了定量损伤模型；姜伟在大体积混凝土重力坝服役监测中，融合声发射技术建立了裂缝动态监测与预警体系，为工程加固修复提供了参考。然而上述研究中普遍采用的传统时域统计参数，在捕捉复杂的微裂纹全波形非线性频谱包络演化方面仍存在局限，难以充分满足现代结构健康监测对高保真损伤识别与智能预警的需求。

针对非平稳声学与振动信号的时频特征提取难题，梅尔频率倒谱系数（MFCC）作为一种模拟人类听觉非线性感知特性的时频分析方法，展现出了优异的表征能力。MFCC 在低频段具有高线性分辨率，在高频段通过对数压缩平滑高频噪声干扰，能够自适应表征宽带信号的整体谱能量包络。近年来，MFCC 与全波形时频分析方法从人声识别领域已被逐步拓展至材料或结构健康监测领域。Fei Gao 等利用声发射技术监测电弧增材制造中的缺陷，利用梅尔谱图有效抑制了制造监测中的强电弧高频噪声，提取了高保真的微缺陷特征；Sasan Farhadi 等将 MFCC 与 BP 神经网络结合，成功实现了混凝土桥梁中预应力钢丝断裂声事件的捕捉；Hua Zhang 等研究了钢纤维混凝土在动载劈裂损伤下的 AE 信号，证实了倒谱系数在识别微裂纹发展阶段中的鲁棒性；Ziyi Wang 将 AE 信号的 MFCC 特征引入混凝土受压及高海拔极端环境损伤预测中，证实了低阶 MFCC 参数对微裂纹从稳态扩展向失稳发展过渡的临界前兆具有极高的敏感性与空间一致性；郑丽琼将 MFCC 应用于钢管混凝土脱空识别及混凝土渗水深度敲击声检测，验证了 MFCC 在低维表征与抗工况干扰方面的综合优势。

综上所述，MFCC 特征在非平稳声学信号处理与非均质材料缺陷表征中展现了显著优势，但目前将其在不同应力状态及损伤类型中的动态全波形谱包络演化与前兆识别的研究仍不足。基于此本文对 C60 高强素混凝土标准圆盘试件开展巴西劈裂加载试验，同步采集加载全过程的 AE 全波形信号与数字图像相关（DIC）表面全场应变数据。通过提取多维 MFCC 参数并深入分析其随荷载时域的演化规律，揭示低阶 MFCC 对拉伸裂纹失稳扩展的力学响应机理，结合 DIC 表面主拉应变局部化演化过程进行相互印证，旨在建立一种基于 AE 全波形非线性频谱包络分析的高强混凝土拉伸损伤早期预警与状态评价新方法。

# 2.  巴西劈裂试验设计

## 2.1  试件制备与加载

试验采用 C60 素混凝土，水泥为 P·O 42.5 级普通硅酸盐水泥，掺和料使用粉煤灰，细骨料为机制砂，粗骨料为豆石 5-10mm，配合比如表 1 所示。试件为直径 100mm、厚度 50mm 的标准圆盘试件，标准养护 28d 后进行巴西劈裂试验。

#### 表 1  混凝土试件配合比

#### Table 1 Concrete Mix Proportions

| #### 水胶比 | #### 水泥/(kg) | #### 粉煤灰/(kg) | #### 机制砂/(kg) | #### 豆石/(kg) | #### 水/(kg) | #### 外加剂/(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 0.12 | #### 30.00 | #### 10.00 | #### 40.00 | #### 20.00 | #### 4.80 | #### 0.12 |

加载设备采用华龙5吨试验机，采用力加载控制方式，加载速率50N/s。试验过程中使用夹具固定试件，以确保荷载均匀分布，加载装置见图1。试件使用专用夹具固定，以保证中心连线对齐试件中心线，防止加载过程出现偏心受压，将夹具竖直放在压力机的上下板面的中间位置。正式加载前，需预加载保证夹具表面与上、下承压板应均匀接触，开始加载直至试件破坏。

图1 声发射加载系统及探头布置

## 2.2 声发射监测与数据采集

## 在劈裂加载过程中，采用德国 Vallen Systeme GmbH 的 AMSY-6 多通道声发射监测系统采集混凝土损伤产生的声发射信号。系统由两只谐振式压电传感器、前置放大器、信号处理单元和波形采集模块组成。传感器型号为vallen VS45-H，标称谐振频率为280kHz，有效工作频率范围为20-450 kHz。各传感器分别接入 CH1 和 CH2 通道，前置放大器型号为AEP5，增益设置为34 dB。

## 两只传感器沿试件监测面的水平直径对称布置，传感器中心距试件圆心均为25mm，中心间距为50mm，具体布置见图1。安装前，对传感器安装区域进行打磨和清洁，以减小表面不平整对信号传递的影响。随后，在传感器与混凝土表面之间均匀涂覆道康宁高真空润滑脂，并采用胶带施加稳定的接触压力。

## 正式加载前，在两传感器连线的中点进行标准断铅试验，以核查各通道的响应一致性和传感器耦合状态。每个测点重复断铅2-3次，并比较两通道信号的峰值幅度、首波到达时间和信噪比。

## 声发射信号采用连续波形模式记录，采样率设置为1 MHz，采集系统带通滤波范围设置为20～300 kHz。声发射采集与加载同步进行，并持续至峰值荷载的60%。声发射系统、材料试验机与数字图像相关系统通过人工时间标记进行时间对齐，从而实现声发射特征、荷载变化及表面裂缝演化过程的对应分析。

## 2.3 高速相机图像采集

为获取混凝土试件劈裂破坏过程中的表面位移场、应变场及裂纹演化特征，采用高速相机系统进行连续图像采集，并利用DIC数字图像相关技术（digital image correlation，）开展后续分析。图像采集系统由高速相机、成像镜头、照明装置、固定支架和图像存储单元组成。高速相机型号为Cyclone-5-700-M，图像传感器类型为CMOS，最大分辨率为2560pixel×1916pixel，像元尺寸为5×5μm。相机配备焦距为50mm的定焦镜头，光圈调节范围f/1.8~f/22。高速相机布置在声发射传感器安装面的相对一侧，镜头光轴与试件监测表面保持垂直。监测区域以试件竖向加载直径为中心，并覆盖预计发生劈裂破坏的主要区域，具体布置见图1。试验期间采用（光源型号及功率）连续光源进行照明。光源对称布置于相机两侧，以保证监测区域亮度均匀，并减小阴影、反光及频闪对图像相关计算的影响。相机及光源均安装在独立支架上，以降低试验机振动对成像稳定性的影响。

图像采集帧率设置为 950 frame/s，相邻两帧的时间间隔约为 1.05 ms。在该帧率下，图像分辨率设置为640pixel×1352pixel，曝光时间为70μs。每组试验正式加载前采集不少于5帧的静态图像，并选择其中清晰且无明显振动的图像作为DIC分析的参考图像。高速相机与声发射采集设备同步启动及关闭。图像采集前，首先对试件监测面进行清洁，并均匀喷涂一层哑光白色底漆。待底漆完全干燥后，在其表面随机喷涂哑光黑色散斑。散斑平均直径约为0.074mm，对应1pixel。正式试验前检查散斑的随机性、对比度及成像清晰度，避免出现散斑聚集、脱落或局部反光。随后采用标准刻度尺完成图像尺度标定及镜头畸变校正。

高速相机、声发射系统和材料试验机通过人工时间标记实现同步采集。采集图像导入VIC-2D软件进行分析，子集大小和计算步长分别设置为43和5。通过连续图像间散斑位置的相关匹配，获得试件监测面的位移场和应变场，并据此识别裂纹萌生位置及其扩展过程。声发射、荷载和高速相机数据采用统一时间基准进行对齐。以人工标注时间同步方式对应时刻作为t=0，并将声发射统计时间窗的中心时刻作为特征时间戳。材料试验机荷载和位移数据通过线性插值映射至该时间轴，高速相机图像则按照950 frame/s的采集速率计算对应时刻，并采用最近时间点匹配。由此建立MFCC特征、荷载—位移响应及DIC表面应变场之间的时间对应关系，为后续劈裂损伤演化分析提供统一的数据基础。

# 3.  声发射信号的MFCC特征提取

## 3.1  声发射波形预处理

试验采用连续采集方式记录声发射信号。为提高长时间声发射数据的处理效率，本文根据声发射数据库中的事件编号（TRAI）分批读取并处理有效声发射波形。本文选取CH1作为主要分析通道，并以正式加载阶段对应的首个有效声发射事件作为分析起点。对于每个有效声发射事件，首先对原始波形进行去均值处理，以消除采集系统可能存在的直流偏置。

设原始离散声发射信号为x[n]，首先对每个数据块进行去均值处理，以消除采集系统的直流偏置：

式中，N为当前数据块的采样点数，xd[n]为去均值后的信号。采用 Butterworth 数字带通滤波器进行离线滤波，滤波器阶数为 4阶，截止频率分别为20 kHz和300 kHz。滤波过程采用 零相位双向滤波，以减小相位偏移对信号频谱和时间定位结果的影响。为保留裂纹演化引起的幅值及频谱能量变化，所有试件采用统一的幅值标度，不对单个数据块实施独立归一化。处理后的连续波形作为后续MFCC特征提取的输入。加载试件时的初始受力点定义为统一时间零点t0，原始采样点对应的时间为

其中 fs =1.0 MHz。在完成通道筛选和去均值后，对预处理后的连续波形进行短时分帧，并进一步提取MFCC特征。

3.2 MFCC特征提取原理

MFCC通过对信号的短时功率谱进行非线性频率映射和倒谱变换，提取能够表征频谱包络形态的低维特征。本文的MFCC计算包括分帧加窗、功率谱计算、梅尔滤波、对数压缩和离散余弦变换，处理流程见图2。

图2 MFCC特征提取流程

设预处理信号为x[n]，帧长为L，帧移为S，则第m帧信号为

本文取L=256、S=128，对应50%的帧重叠率。在1 MHz采样频率下，每帧时长为256 μs，帧移为128 μs。随后对每帧信号施加汉明窗，以减小有限长度截断造成的频谱泄漏。对加窗帧信号进行K点快速傅里叶变换

对应功率谱为：

考虑到本文研究对象为混凝土断裂声发射信号，Mel滤波器组并不覆盖0至奈奎斯特频率的全部区间，而仅在前述声发射分析频带内构造。本文在20～300 kHz范围内设置Q=40个三角形Mel滤波器，各滤波器中心频率在Mel尺度上等间隔分布，并转换回实际频率轴。第q个滤波器的频率响应为：

其中fq−1，fq，fq+1为第q个滤波器在梅尔尺度上均匀分布的三个顶点频率。将功率谱通过滤波器组，计算各滤波器输出的对数能量：

对Q维对数能量向量进行离散余弦变换（DCT），实现滤波器组输出之间的解相关与特征降维：

即其中某一维的MFCC 系数等于所有梅尔滤波器对数输出能量之和，反映了该帧信号在梅尔尺度上的频谱整体包络水平。对每一帧信号完成离散余弦变换后，得到由P个系数组成的MFCC特征向量：

3.3 长时MFCC特征聚合

由于声发射信号采用连续采样方式记录，单个试件的采集时长均超过200 s。按照采样频率1 MHz、256点帧长和128点帧移计算，200 s连续波形可产生约 1.56*106个MFCC特征向量。过高的时间采样密度不仅增加数据存储和计算负担，也不利于MFCC特征与荷载及DIC结果的时间对应。因此，在完成逐帧MFCC计算后，对其进行时间窗统计聚合。

将MFCC序列划分为宽度为ΔT = (    ) s的非重叠统计时间窗。设第r个时间窗包含的MFCC帧集合为Wr，窗口内帧数为Nr。对于第 k 阶MFCC，采用均方根值表征其局部波动强度：

后续分析以均方根值作为主要时序特征，用于检验特征演化规律的稳定性。绘制MFCC时程曲线时，同时保留各统计窗内的最大值和最小值作为特征包络，以避免常规等间隔抽点遗漏裂纹失稳阶段的短时突变。

将每个统计时间窗的中心时刻作为聚合MFCC的时间戳。以加载试件受力开始标记作为统一时间零点，将材料试验机的荷载和位移数据线性插值至MFCC时间轴。高速相机图像按照950 frame/s的采集速率确定时间戳，并采用最近时间点匹配方式与MFCC统计窗对应，从而建立MFCC特征、力学响应和DIC表面应变场之间的时间关系。

# 4.  试验结果与MFCC特征分析

## 4.1  混凝土断裂破坏过程

本试验共开展10组尺寸为 ϕ100mm×50mm 的混凝土圆盘巴西劈裂试验，各试件峰值荷载及劈裂抗拉强度统计结果见表1。试件峰值荷载介于8.712～10.645 kN之间，平均峰值荷载为9.496 kN，标准差为0.745 kN。根据巴西劈裂抗拉强度计算公式【引用】，各试件劈裂抗拉强度介于1.109～1.355 MPa之间，平均值为1.209 MPa，标准差为0.095 MPa，变异系数为7.84%。结果表明，各试件整体承载水平较为接近，同时受混凝土材料非均质性影响，不同试件之间仍表现出一定的力学性能离散性。为进一步建立宏观力学响应、DIC应变场演化及声发射MFCC特征之间的对应关系，后续重点选取具有DIC观测数据的B7和B8试件进行断裂过程分析。

表1 试件巴西劈裂试验力学性能参数

| #### 试件 |  | #### 峰值荷载 Pmax /kN | #### 位移/mm | #### 劈裂抗拉强度 ft/ MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### B1 | #### 9.351 |  | #### 2.775 | #### 1.191 |
| #### B2 | #### 8.873 |  | #### 1.014 | #### 1.130 |
| #### B3 | #### 8.820 |  | #### 2.047 | #### 1.123 |
| #### B4 | #### 10.455 |  | #### 1.773 | #### 1.331 |
| #### B5 | #### 9.293 |  | #### 1.610 | #### 1.183 |
| #### B6 | #### 10.645 |  | #### 0.826 | #### 1.355 |
| #### B7 | #### 10.490 |  | #### 1.176 | #### 1.336 |
| #### B8 | #### 9.083 |  | #### 1.091 | #### 1.157 |
| #### B9 | #### 8.712 |  | #### 1.022 | #### 1.109 |
| #### B10 | #### 9.235 |  | #### 0.811 | #### 1.176 |

以B7试件为例，其荷载—时间和荷载—位移如图3所示。随着加载过程持续进行，荷载总体呈逐渐增加趋势，并于 202.05 s 达到峰值荷载 10.49 kN，对应加载点位移约为 1.18 mm。达到峰值后荷载迅速下降，表明试件整体承载能力发生明显退化并进入失稳破坏阶段。为进一步表征裂纹形成及扩展过程，采用DIC方法对试件表面应变场进行观测如图4，本文针对峰前中后期至失稳破坏阶段，重点分析DIC有效观测区间内的应变局部化演化过程。

图3 B7试件荷载-时间及荷载-位移图

图4 不同阶段DIC应变场

在分散变形阶段(a)，试件仍处于峰前相对稳定的承载状态，DIC测量区域内的应变总体呈分散分布，仅在局部区域出现零散的应变集中现象，尚未形成具有明显空间连续性的高应变局部化带；随着荷载进一步增加，试件进入应变局部化形成阶段(b)-(c)，此时局部高应变区域逐渐增强，其空间分布由原先的零散状态向加载直径附近集中，并开始出现具有一定连续性的应变集中区域。与前一阶段相比，高应变区域的位置逐渐稳定、范围有所扩大，表明试件表面变形开始由分散状态向局部化状态转变；进入局部化带扩展阶段(d)后，随着荷载继续接近峰值，高应变区域进一步增强并沿加载方向持续发展，局部化带的长度和空间连续性明显增加，该阶段可以作为识别明显裂纹发展起点的重要依据；当荷载达到峰值附近时，试件进入局部化带贯通及失稳破坏阶段(e)-(f)，此时高应变区域迅速扩展，沿加载直径方向形成较为连续的贯通性应变局部化带，表明宏观裂纹扩展已占据主导地位。峰值荷载后，试件承载能力迅速下降，并最终形成明显的劈裂破坏。

综上，DIC结果表明，混凝土巴西劈裂破坏并非瞬时发生，而是经历了由分散变形、应变局部化形成、局部化带持续扩展到最终贯通失稳的渐进演化过程。因此，在后续声发射MFCC特征分析中，将荷载响应与DIC观测结果进行时间同步，并以应变局部化形成、局部化带扩展及峰值附近贯通失稳等关键时刻作为断裂状态识别的重要物理依据，从而分析不同MFCC参数对混凝土断裂演化过程的响应特征。

## 4.2  MFCC特征的演化规律

为定量比较MFCC参数在不同力学状态下的分布差异，依据归一化荷载选取两个具有明显状态差异的时间区间进行统计分析。其中，将 0.20≤P/Pmax≤0.70 定义为峰前稳定阶段，将峰前荷载首次达到 0.90Pmax 至峰后首次下降至 0.90Pmax 的时间区间定义为峰值附近断裂阶段。两阶段之间的过渡区间不参与统计比较，以减小状态过渡对敏感特征筛选结果的影响。该划分主要用于建立不同试件间统一的MFCC统计比较基准，而具体断裂演化过程则进一步结合DIC应变场进行分析。

为进一步定量评价不同阶MFCC参数对断裂过程的敏感程度，分别统计B7和B8试件非断裂阶段与峰值附近断裂阶段的MFCC分布特征，并采用Cohen's d 【引用】表征两个阶段之间的标准化差异，Cohen's d 以两阶段MFCC均值之差与合并标准差之比表征阶段效应量，其中 ∣d∣ 越大表示相应MFCC参数在两个阶段之间的标准化差异越明显，而d的正负则反映峰值附近断裂阶段相对于峰前稳定阶段的变化方向。结果表明，B7和B8试件中具有较大阶段效应量的MFCC阶次并非完全一致，反映出混凝土材料非均质性以及不同裂纹扩展路径对声发射频谱特征的影响。然而，进一步比较两试件MFCC分布变化方向可以发现，MFCC-5、MFCC-6、MFCC-10和MFCC-12在两个试件中均表现出较为一致的阶段性迁移趋势，因此将其作为跨试件共同敏感特征进行重点讨论。

图8 B7和B8不同阶MFCC的阶段效应量比较

进一步对具有共同变化特征的MFCC参数进行箱线图比较可以发现，进入峰值附近断裂阶段后，MFCC-5、MFCC-6和MFCC-12的分布中心整体向较低值方向迁移，而MFCC-10则整体向较高值方向移动。与此同时，上述参数在断裂阶段的四分位区间普遍增大，并伴随更多离群值出现，说明峰值附近MFCC特征不仅发生了中心位置变化，其事件间离散程度也明显增强。由表2可见，进入峰值附近断裂阶段后，B7和B8试件中MFCC-5、MFCC-6和MFCC-12的均值均向负方向迁移，而MFCC-10均表现为明显升高，说明上述参数在两个试件中具有一致的阶段变化方向。与此同时，各敏感MFCC在峰值附近断裂阶段的标准差均明显增大，表明随着试件接近失稳破坏，MFCC特征的时间波动和离散程度显著增强。值得注意的是，不同MFCC参数的阶段敏感程度具有一定的试件差异，其中MFCC-5、MFCC-6和MFCC-12在B7中的效应量明显高于B8，而MFCC-10在B7和B8中的Cohen's d 分别达到2.162和1.953，不仅变化方向一致，而且均表现出较大的阶段效应量。因此相较于其他参数，MFCC-10表现出更为稳定的跨试件断裂敏感特征。

表2 B7和B8试件敏感MFCC参数的阶段统计特征

| #### 试件 | #### MFCC参数 | #### 峰前稳定阶段 #### Mean ± SD | #### 峰值附近断裂阶段 #### Mean ± SD | #### Cohen's d |  | #### ∣d∣ | #### 变化方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### B7 | #### MFCC-5 | #### −6.165 ± 0.277 | #### −7.732 ± 1.469 | #### −2.257 | #### 2.257 |  | #### 下降 |
| #### B7 | #### MFCC-6 | #### −0.636 ± 0.233 | #### −2.144 ± 1.202 | #### −2.646 | #### 2.646 |  | #### 下降 |
| #### B7 | #### MFCC-10 | #### 2.607 ± 0.209 | #### 4.720 ± 2.174 | #### +2.162 | #### 2.162 |  | #### 上升 |
| #### B7 | #### MFCC-12 | #### −2.541 ± 0.178 | #### −3.430 ± 0.609 | #### −2.845 | #### 2.845 |  | #### 下降 |
| #### B8 | #### MFCC-5 | #### −5.398 ± 0.420 | #### −6.090 ± 2.399 | #### −0.597 | #### 0.597 |  | #### 下降 |
| #### B8 | #### MFCC-6 | #### −0.336 ± 0.387 | #### −0.857 ± 1.794 | #### −0.584 | #### 0.584 |  | #### 下降 |
| #### B8 | #### MFCC-10 | #### 2.401 ± 0.210 | #### 4.491 ± 2.301 | #### +1.953 | #### 1.953 |  | #### 上升 |
| #### B8 | #### MFCC-12 | #### −2.140 ± 0.209 | #### −2.308 ± 0.477 | #### −0.583 | #### 0.583 |  | #### 下降 |

图9 B7和B8试件敏感MFCC参数在峰前稳定阶段与峰值附近断裂阶段的分布特

为进一步分析敏感MFCC参数变化与实际断裂演化之间的对应关系，在B7和B8试件中分别选取DIC应变场发生典型变化的A、B和C三个时刻，并将其与相同时刻的荷载及MFCC-10响应进行同步比较。其中，A对应应变局部化尚不明显或初始形成状态，B对应局部高应变区域明显增强并形成连续局部化趋势的阶段，C对应峰值附近局部化带快速扩展并趋于贯通的状态。在A时刻附近，敏感MFCC总体处于相对稳定的波动范围；随着应变局部化由A向B发展，MFCC-5、MFCC-6、MFCC-10及MFCC-12等参数逐渐出现中心偏移和波动增强；至C时刻附近，随着高应变局部化带进一步扩展并趋于贯通，敏感MFCC的阶段性变化更加明显。由此表明，敏感MFCC参数的变化与试件表面应变由分散向局部化并最终向贯通失稳发展的过程具有较好的时间对应关系。

图10 MFCC-10与DIC应变局部化演化的时间对应关系

(a) B7；(b) B8

综合时序演化、阶段效应量及箱线图分布结果可以看出，MFCC参数对混凝土劈裂断裂过程具有明显的阶次选择性，其中部分MFCC在B7和B8试件中均表现出较为一致的阶段变化规律。特别是在峰值附近断裂阶段，敏感MFCC参数的中心位置和离散程度均发生明显改变，表明MFCC向量中包含能够表征混凝土断裂状态的有效声学信息。然而，仅依据单一MFCC参数的变化尚难实现不同断裂状态的自动判别，因此接下来将多阶MFCC组合为特征向量，并以荷载—DIC联合确定的断裂阶段作为状态标签，建立基于MFCC向量的断裂特征模式识别模型。

第一段：用12阶MFCC热图展示加载全过程的整体演化。 将现有B7、B8的两组12面板曲线改为两幅“MFCC阶次—归一化时间”热图，并在上方配置共用时间轴的荷载曲线，标注4.1节已有证据支持的局部化形成、扩展和峰值时刻。横坐标优先采用归一化时间，因为峰前、峰后可能具有相同荷载比，单用归一化荷载容易混淆顺序。热图纵轴应为MFCC阶次，色值表示系数大小，宜称“MFCC时序热图”，而非严格意义上的时频图。正文仅概括不同阶次在哪些阶段发生偏移或波动增强。原前三段据此压缩为一段，删除重复的AE幅值描述及图7；若各阶分别标准化显示，应在图注说明，不能据颜色直接比较不同阶次的绝对大小。

第二段：以有明确区间依据的分布图说明阶段差异，取消独立d值比较。 在第一段热图及荷载曲线上，用阴影明确标出用于统计的“峰前稳定加载段”和“峰值附近段”，再用一张分组箱线图比较B7、B8代表性系数的分布。 “非断裂”建议改为“峰前稳定加载”，因为该阶段不能排除微裂纹活动。正文围绕分布中心、离散程度及两试件变化方向是否一致展开，保留少量必要数值。Cohen’s d不必作为单独论述内容，删除图8和相应比较段。中位数、均值、标准差等统计参数都可以，但应给出区间选取原则（如每10%极限荷载？）最终筛选应看三个条件：多个试件变化方向是否一致、两个阶段分布是否有实际分离、变化是否与独立确定的破坏过程对应。不宜仅因为B7、B8中某个系数变化最大就将其定为通用敏感参数；可优先利用其余已有试件核查。

第三段：落实与DIC损伤指标的对应，并引出模式识别。 原意见不仅要求“与荷载变化一致”，还要求MFCC与损伤指标建立联系。建议从现有可靠数据中选择一个DIC定量指标，例如固定区域的水平应变统计量或经有效计算的裂缝张开位移，与代表性MFCC按同一时间轴绘制，并配关键时刻的DIC图像。无需把原意见列出的全部指标都加入。正文说明MFCC变化与应变局部化发展的对应程度及偏差；若目前只有云图，应限定为定性对应，不能写成已建立定量相关关系。最后一句引出4.3节：“不同阶段MFCC分布仍存在重叠，进一步采用多维特征向量检验断裂状态的跨试件识别能力。”整节保留约700～900字，配三组核心图：时序热图、阶段分布图、MFCC–DIC对应图，即可覆盖原修改意见的主要要求。

## 4.3  基于MFCC向量的断裂特征模式识别

为进一步验证MFCC特征对混凝土不同断裂状态的识别能力，在前述MFCC时序演化及阶段敏感性分析的基础上，建立基于MFCC特征向量的断裂状态分类模型。依据4.1节荷载响应与DIC应变场演化结果，并结合DIC与MFCC的时间同步关系，将DIC有效观测区间内的试验过程划分为三类状态：Class 1为分散变形阶段，Class 2为应变局部化形成与扩展阶段，Class 3为局部化带贯通及失稳阶段。以0.5 s固定时间窗作为基本样本单元，将每个时间窗内统计得到的12阶MFCC参数组成特征向量，即

并以相应DIC断裂阶段作为类别标签。B7试件三个阶段分别包含60、4和6个有效样本，B8试件分别包含34、2和14个有效样本。可以看出，应变局部化形成与扩展阶段持续时间较短，因此Class 2样本数量明显少于其余阶段，数据存在一定的类别不平衡。

考虑到同一试件相邻时间窗之间具有较强的时间相关性，若将全部时间窗随机划分为训练集和测试集，容易使相邻样本同时进入训练集和测试集，从而造成数据泄漏并高估模型识别性能。因此，本文以试件为独立单元开展跨试件验证，即分别采用B7训练、B8测试以及B8训练、B7测试的方式评价模型的跨试件识别能力。分类器采用线性支持向量机（SVM），并通过一对一（one-versus-one）编码实现三分类。为消除不同阶MFCC数值尺度差异的影响，每轮仅利用训练试件计算各特征的均值和标准差，并按照

对训练集和测试集进行标准化，以避免测试数据参与特征预处理过程。模型性能采用准确率（Accuracy）、精确率（Precision）、召回率（Recall）和F1值进行评价，并采用宏平均指标评价不同断裂状态的整体识别性能。

表3 B7和B8跨试件SVM分类结果

| #### 测试试件 | #### Accuracy | #### Macro-Precision | #### Macro-Recall | #### Macro-F1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### B7 | #### 85.71% | #### 62.50% | #### 48.33% | #### 66.25% |
| #### B8 | #### 98.00% | #### 88.89% | #### 97.62% | #### 92.10% |
| #### Mean ± SD | #### 91.86 ± 8.69% | #### 75.69 ± 18.66% | #### 72.98 ± 34.85% | #### 79.17 ± 18.28% |

基于上述样本构建方法，采用线性SVM对三类断裂状态进行识别，并以试件为独立单元开展跨试件验证。结果表明，当以B8训练、B7测试时，模型准确率为85.71%，宏平均精确率、召回率和F1值分别为62.50%、48.33%和66.25%；当以B7训练、B8测试时，模型识别性能明显提高，准确率达到98.00%，宏平均精确率、召回率和F1值分别达到88.89%、97.62%和92.10%。两轮跨试件验证的平均准确率为91.86%±8.69%，平均Macro-F1为79.17%±18.28%。结果表明，基于多阶MFCC特征向量的SVM模型能够在一定程度上实现不同试件间断裂状态的迁移识别，但不同测试试件之间的识别性能仍存在一定差异，说明MFCC断裂特征受到试件个体差异及断裂演化路径的影响。

图11 B7和B8试件跨试件SVM断裂状态识别混淆矩阵

- B8训练、B7测试；(b) B7训练、B8测试

不同测试试件的混淆矩阵如图11所示。当B7作为测试试件时，Class 1的召回率达到95.0%，表现出较好的识别稳定性；Class 3的召回率为50.0%，而Class 2未能被正确识别，其样本主要被误判为Class 3。相比之下，当B8作为测试试件时，Class 1和Class 2的召回率均达到100%，Class 3的召回率达到92.9%，仅有少量Class 3样本被误判为Class 2。由此可见，两轮跨试件验证呈现出明显的不对称性，其中B7训练得到的MFCC特征模式对B8具有较好的迁移识别能力，而B8训练模型对B7局部化扩展及失稳阶段的识别能力相对有限。

图12 跨试件SVM总体归一化混淆矩阵

综合两轮跨试件预测结果，总体混淆矩阵表明，Class 1、Class 2和Class 3的召回率分别为97.3%、42.9%和83.3%。其中，Class 1仅有2.7%的样本被误判为Class 3，说明分散变形阶段具有较为稳定且易于区分的MFCC特征；Class 3同样表现出较好的识别效果，但仍有11.1%和5.6%的样本分别被误判为Class 1和Class 2。相比之下，Class 2仅有42.9%的样本得到正确识别，其余57.1%被判定为Class 3，表明应变局部化形成与扩展阶段是当前模型最难识别的断裂状态。

Class 2识别性能较低主要与其过渡阶段属性及类别不平衡有关。应变局部化形成与扩展阶段处于分散变形向贯通失稳转变的中间过程，其MFCC特征可能同时包含相邻阶段的部分频谱特征，因此在特征空间中与Class 3存在一定重叠。此外，从总体混淆矩阵可知，实际参与跨试件预测的Class 1、Class 2和Class 3样本数分别为222、14和54，Class 2样本数量明显偏少，限制了模型对该阶段特征分布的充分学习。因此，Class 2当前识别结果具有较大的样本敏感性，后续仍需增加试件数量及局部化扩展阶段的有效样本进行进一步验证。

综合上述结果可以看出，基于12阶MFCC特征向量的线性SVM能够从声发射信号中识别不同的混凝土劈裂断裂状态，其中分散变形阶段和贯通失稳阶段表现出较为明显的MFCC特征差异，跨试件总体识别率分别达到97.3%和83.3%。应变局部化形成与扩展阶段由于持续时间较短、样本数量有限且具有明显的过渡特征，其识别性能相对较低。该结果进一步说明，4.2节所揭示的MFCC阶段性变化不仅表现为单个倒谱系数的统计差异，将多阶MFCC组合形成特征向量后，还能够为混凝土断裂状态的模式识别提供有效信息。需要指出的是，目前分类结果仅基于B7和B8两个具有DIC同步观测的试件，样本规模仍然有限，因此本文结果主要用于验证MFCC表征混凝土断裂状态的可行性，其跨试件稳定性仍需通过更多独立试件进一步验证。

# 5.  结论

本文对 C60 素混凝土标准圆盘试件进行了巴西劈裂全过程试验，引入梅尔频率倒谱系数（MFCC）对声发射全波形进行时频包络特征提取，并结合 DIC 表面全场主拉应变演化进行了相互验证，得出以下主要结论：

1. MFCC-1 对拉伸损伤全过程具有高度灵敏性与阶段表征能力：低阶 MFCC 参数（特别是 MFCC-1）能够有效克服传统 AE 单一参数对人工门槛阈值的依赖性，从频谱能量包络演化层面可以划分出混凝土巴西劈裂的三个特征演化阶段（线弹性期、微裂纹萌生期、主裂缝贯通期），其参数演变趋势与荷载-位移曲线表现出力学机理上的一致性。

2. 印证了基于低阶 MFCC 簇状脉冲振荡的失稳前兆判据：在荷载达到90%∼100%Pu的峰值临界区域，MFCC-1 曲线呈现出极高辨识度的周期性剧烈锯齿状/簇状脉冲群振荡。DIC 全场应变验证表明，该突变时间点与试件中心轴线主应变局部化带贯通的力学时刻相符合，可作为混凝土拉伸失稳破坏前的高灵敏度预警判据。

3. 阐明了高低阶 MFCC 参数的物理机制：揭示了离散余弦变换（DCT）能量高度压缩与梅尔高频对数滤波的内在机理。声发射信号的损伤特征绝大部分集中在前 3~4 维低阶系数中；高阶系数（如 MFCC-8 至 MFCC-12）对宏观裂缝演化钝感且易受高频噪声平滑，在工程监测中聚焦低阶 MFCC 分析不仅能保证损伤表征的高保真度，更能显著节约计算资源。

#### 参考文献